Verpressungsparameter
DTF02 – Instant Peel + Alphaset DTF Pulver

Jedes zu verpressende Material sollte vorher mit einem Musterstück auf
Temperaturverträglichkeit und Waschbeständigkeit geprüft werden. Löst sich der Film beim Abziehen schwerer vom Druck, sollte nachgepresst und anschließend die Verpressungszeit leicht erhöht werden.

Die angegebenen Kombinationen von Temperatur, Druck und Zeit basieren auf Tests von Alphaset mit gängigen Materialien – unter Umständen müssen Sie diese anpassen. 
Längere Verpressungszeiten und Nachpressen erhöhen die Waschbeständigkeit.

Es sollte auf links, schonend mit 30° gewaschen werden.

| Material | Druck | Temperatur | Zeit | Abziehen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baumwolle und ähnliche Stoffe | 3 bar | 155° | 8-15 Sek Nachpressen: 8 Sek |  | Instant / Hot |
| Polyester/ Synthetik | 3 bar | 130° | 10-15 Sek |  | Hot / Cold |
| Softshell | 3 bar | 130° | 10-15 Sek |  | Hot / Cold |

Rückfragen richten Sie bitte an technik@alphaset.at an uns.